Металлопластиковая труба HYDROSTA (Ю.Корея)

Трубопроводы HydroSta объединяют лучшие технические характеристики и преимущества металлических и пластиковых труб.

Предлагаемая Вашему вниманию металлопластиковая труба - это комплектующие нового поколения, которые нашли широкое применение в составе систем отопления и водоснабжения гражданских и промышленных объектов.

Основные Преимущества HydroSta:

Основные преимущества металлопластиковых труб HydroSta (Ю. Корея)

- Долговечность, надежность металлопластиковых труб в эксплуатации в течение полувека, тогда как металлическая труба служит в среднем 15 - 20 лет, а в системах отопления еще меньше;

- Антитоксичность, стойкость к коррозии и отложению солей;

- Стойкость к агрессивным средам;

- Устойчивость к зарастанию и заиливанию;

- Пропускная способность металлопластиковых труб в 1,3 раза выше по сравнению со стальными трубами;

- Высокая пластичность и малый вес;

- Удобство монтажа, минимум отходов из-за поставки металлопластиковых труб в бухтах большой длины, простота инструмента, возможность "заливки" в бетон без каких-либо ограничений;

- Высокая ремонтопригодность без применения сварочного, трубогибочного оборудования;

- Металлопластиковые трубы имеют высокую шумопоглощающую способность;

- Теплопроводность металлопластиковых труб в 175 раз меньше чем у стальных, и 1300 раз - чем у медных труб;

- Металлопластиковые трубы эстетичны, не требуют сварки и покраски;

- Антистатичны, не проводят блуждающие токи;

- Металлопластиковые трубы не разрушаются при замерзании в них воды, не конденсируют влагу;

- Применяется при низких температурах, в кондиционировании до -25оС;

- Не чувствительна к ультрафиолету;

- 100% непроницаема для кислорода;

- Возможность обнаружения с помощью металлоискателя.

Технические характеристики металлопластиковой трубы HYDROSTA, европейский стандарт

| Параметры | 16мм | 20мм | 26мм | 32мм | 40мм | 50мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр (мм) | внеш. | 16 | 20 | 26 | 32 | 40.3 | 48 |
|  | внут. | 12 | 16 | 20 | 26 | 32.5 | 40 |
| Толщина (мм) | стенки | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.9 | 4 |
|  | слоя алюминия | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 |
| Радиус изгиба без трубогиба (мм) | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 |
| Максим.давление на грани разрыва(кг/Ст) | 20 °С | 110 | 95 | 85 | 70 | 63 | 63 |
|  | 95 "с | 65 | 55 | 50 | 44 | 38 | 34 |
| Рабочее давление (кг/ей) | 20 °С | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 95 °С | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Вес трубы (грамм/метр) | 115 | 155 | 300 | 390 | 550 | 755 |
| Вес трубы с водой (грамм/м) | 228 | 351 | 615 | 925 | 1405 | 2140 |
| Объем воды (литр/м) | 0,11 | 0,201 | 0,314 | 0,535 | 0,855 | 1,385 |
| Теплопроводности (Вт/мк) | 0,11 | 0,201 | 0,314 | 0,535 | 0,855 | 1,385 |
| Шероховатости (мм) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент температурного расширения (мм/мК) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Кислородная диффузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стандартная длина (м) | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 5.6 |